D – 04.06.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C8/10

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C8/10 o zmiennej grubości - pod wyspy, według WT-5 2010 mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. wymagania techniczne [ 4 ]

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2.	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

– warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża.

1.4.3.	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

– warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.

1.4.4. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.5. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.

1.4.6. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.7. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.8. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.10. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne

schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.11. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27].

1.4.12. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.

1.4.13. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.14. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.

1.4.15. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.16.	Symbole i skróty dodatkowe

% m/m	procent masy,

NR	brak konieczności badania danej cechy,

CBGM	mieszanka związana cementem,

CBR	kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%),

- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

H/D	stosunek wysokości do średnicy próbki.

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.4.18.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1.	Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.

2.2.2.	Materiały wchodzące w skład mieszanki

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są:

–kruszywo,

–cement,

–woda zarobowa,

–ew. dodatki,

–ew. domieszki.

2.2.3.	Kruszywa

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:

- kruszywo naturalne lub sztuczne,

- kruszywo z recyklingu,

- połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego z mieszanek związanych cementem

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział

|  |  |  |  |  | Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Metoda |  |  | 13242 [19] |
| Właściwość |  |  |  |  |  | dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 |
|  |  |  | badania |  |  |  |
| kruszywa |  |  |  |  | Punkt | dla kruszywa związanego cementem w |
|  |  |  | wg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PN-EN | warstwie |
|  |  |  |  |  | 13242 | podbudowy zasadniczej |
| Frakcje/zestaw sit # |  |  | - |  | 4.1 | Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. |
|  |  |  |  |  |  | Wszystkie frakcje dozwolone |
| Uziarnienie |  |  | PN-EN |  | 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo |
|  |  |  | 933-1 [6] |  |  | drobne: kat. GF80, kruszywo o ciągłym |
|  |  |  |  |  |  | uziarnieniu: kat. GA75. |
| Ogólne | granice | i | PN-EN |  | 4.3.2 | Kat. GTCNR |
| tolerancje | uziarnienia |  | 933-1 [6] |  |  |  |
| kruszywa grube-go na |  |  |  |  |  |  |
| sitach pośrednich |  |  |  |  |  |  |
| Tolerancje | typowego |  | PN-EN |  | 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GTFNR |
| uziarnienia | kruszywa |  | 933-1 [6] |  |  | kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. |
| drobnego i kruszywa o |  |  |  |  |  | GTANR |
| ciągłym uziarnieniu |  |  |  |  |  |  |
| Kształt | kruszywa |  | PN-EN |  | 4.4 | Kat. FI50 |
| grubego – maksymalne |  |  | 933-3*) | [7] |  |  |
| warunki | wskaźnika |  |  |  |  |  |
| płaskości |  |  |  |  |  |  |
| Kształt | kruszywa |  | PN-EN |  | 4.4 | Kat. SI50 |
| grubego – maksymalne |  |  | 933-4*) | [8] |  |  |
| wartości | wskaźnika |  |  |  |  |  |
| kształtu |  |  |  |  |  |  |
| Kategorie |  |  | PN-EN |  | 4.5 | Kat. CNR |
| procentowych |  | za- | 933-5 | [9] |  |  |
| wartości | ziaren | o |  |  |  |  |
| powierzchniach |  |  |  |  |  |  |
| przekruszonych |  | lub |  |  |  |  |
| łamanych | oraz ziaren |  |  |  |  |  |
| całkowicie |  |  |  |  |  |  |
| zaokrąglonych |  | w |  |  |  |  |
| kruszywie grubym |  |  |  |  |  |  |
| Zawartość | pyłów**) | w | PN-EN |  | 4.6 | Kat. fDekl |
| kruszywie grubym |  |  | 933-1 [6] |  |  |  |
| Zawartość pyłów**) |  | w | PN-EN |  | 4.6 | Kat. fDekl |
| kru- |  |  | 933-1 [6] |  |  |  |
| szywie drobnym |  |  |  |  |  |  |
| Jakość pyłów |  |  | - |  | 4.7 | Brak wymagań |
| Odporność |  | na | PN-EN |  | 5.2 | Kat. LA50 |
| rozdrabnianie kruszywa |  |  | 1097-2 [13] |  |  |  |
| grubego |  |  |  |  |  |  |
| Odporność na ścieranie |  |  | PN-EN |  | 5.3 | Kat. MDENR |
|  |  |  | 1097-1 [12] |  |  |  |
| Gęstość ziaren |  |  | PN-EN 1097- |  | 5.4 | Deklarowana |
|  |  |  | 6, roz. 7, 8 i 9 |  |  |  |
|  |  |  | [14] |  |  |  |

| Nasiąkliwość |  |  |  |  |  | PN-EN 1097- | 5.5 | Deklarowana |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 6, roz. 7, 8 i 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [14] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siarczany |  |  |  |  |  | PN-EN | 6.2 | Kruszywo |  | kamienne: |  | kat. AS0,2 |  |  | (tj. |
| rozpuszczalne w kwasie |  |  |  |  |  | 1744-1 [17] |  | zawartość siarczanów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0,2%), żużel kawałkowy wielkopiecowy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kat. AS1,0 (tj. zawartość siarczanów ≤ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita |  |  | zawartość |  |  | PN-EN | 6.3 | Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak |  |  |  |  |  |  |  |
| siarki |  |  |  |  |  | 1744-1 [17] |  | wymagania), |  |  | żużel |  |  | kawałkowy |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | wielkopiecowy: |  |  | kat. | S2 | (tj. | zawartość |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | siarki całkowitej ≤ 2%) |  |  |  |  |  |  |  |
| Składniki |  | wpływające |  |  |  | PN-EN | 6.4.1 | Deklarowana |  |  |  |  |  |  |  |
| na szybkość wiązania i |  |  |  |  |  | 1744-1 [17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| twardnienia |  |  | mieszanek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| związanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hydraulicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stałość | objętości |  |  | żużla |  | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). |  |  |  |  |  |  |  |
| stalowniczego |  |  |  |  |  | 1, roz. 19.3 | 1 | Dotyczy żużla z klasycznego pieca |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [17] |  | tlenowego i elektrycznego pieca łukowego |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpad krzemianowy w |  |  |  |  |  | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| żużlu |  |  | wielkopiec. |  |  | 1, p. 19.1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kawałkowym |  |  |  |  |  | [17] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpad |  | żelazawy |  |  | w | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| żużlu |  |  | wielkopiec. |  |  | 1, p.19.2 [17] | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kawałkowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Składniki rozpuszczalne |  |  |  |  |  | PN-EN 1744-3 | 6.4.3 | Brak | substancji |  |  | szkodliwych |  |  | dla |
| w wodzie |  |  |  |  |  | [18] |  | środowiska wg odrębnych przepisów |  |  |  |  |  |  |  |
| Zanieczyszczenia |  |  |  |  |  | - | 6.4.4 | Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | plastik, |  | mogących |  | pogorszyć |  |  | wyrób |
|  |  |  |  |  |  |  |  | końcowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgorzel |  |  | słoneczna |  |  | PN-EN 1367- | 7.2 | Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los |  |  |  |  |  |  |  |
| bazaltu |  |  |  |  |  | 3[16] i PN-EN |  | Angeles po gotowaniu ≤ 8%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1097-2 [13] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasiąkliwość |  |  |  |  |  | PN-EN 1097- | 7.3.2 | Kat. W242 (tj. maksymalna wartość |  |  |  |  |  |  |  |
| (Jeśli | kruszywo |  |  |  | nie | 6, roz. 7 [14] |  | nasiąkliwości ≤ 2% masy) |  |  |  |  |  |  |  |
| spełni warunku W242, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| to należy |  | zbadać |  | jego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mrozoodporność wg p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 – wiersz poniżej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mrozoodporność |  |  |  |  | na | PN-EN 1367-1 | 7.3.3 | Kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie ≤ |  |  |  |  |  |  |  |
| kruszywa |  | frakcji |  | 8/16 |  | [15] |  | 4%) |  |  |  |  |  |  |  |
| mm |  |  | (Badanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wykonywane |  |  | tylko |  | w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przypadku, |  |  |  |  | gdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nasiąkliwość |  |  | kruszywa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przekracza WA242) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skład mineralogiczny |  |  |  |  |  | - | Zał. C | Deklarowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | p.C3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istotne cechy |  |  |  |  |  | - | Zał. C | Większość |  | substancji |  |  | niebezpiecznych |  |  |
| środowiskowe |  |  |  |  |  |  | pkt | określonych |  |  | w | dyrektywie |  |  | Rady |
|  |  |  |  |  |  |  | C.3.4 | 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | źródłach |  | kruszywa |  |  | pochodzenia |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mineralnego. Jednak w odniesieniu do |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kruszyw sztucznych i odpadowych należy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | badać |  | czy | zawartość |  |  | substancji |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | niebezpiecznych |  |  | nie | przekracza wartości |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dopuszczalnych wg odrębnych przepisów |  |  |  |  |  |  |  |
| *) | Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| płaskości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **) | Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| granicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.4.	Cement

Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.

2.2.5.	2.2.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008 [11].

2.2.6.	2.2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej i mają dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2.7.	Domieszki

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [10].

Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki,

- przewoźne zbiorniki na wodę,

- układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki,

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,

ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Mieszanki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem oraz pod przykryciem z uwzględnieniem czasu wiązania cementu tzn. poniżej 60 min..

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku.

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- projektowanie mieszanki,

- wbudowanie mieszanki,

- roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inspektora:

–   ustalić lokalizację robót,

– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

–   usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,

–   wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,

–   zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem lub cementem i dodatkami oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody, ewentualnych dodatków i domieszek. Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża ulepszonego.

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2.

Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [23]

|  | Wytrzymałość charakterystyczna na | Klasa |
| --- | --- | --- |
| Lp. | ściskanie Rc , po 28 dniach, MPa dla | wytrzymałości |
|  | próbek walcowych o |  |
|  | H/Da = 1,0b |  |
| 1 | 10 | C8/10 |

a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki

b H/D = 0,8 d0 1,21

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28.

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1 [6]. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]

| Maksymalny nominalny wymiar | Minimalna zawartość spoiwa, % |
| --- | --- |
| kruszywa, mm | m/m |
| > 8,0 do 31,5 | 3 |

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4÷6 niniejszej specyfikacji.

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi

przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie

- PN-EN 13286-50 [22]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.

Wskaźnik  mrozoodporności  mieszanki  związanej  cementem  określany  jest

stosunkiem wytrzymałości na ściskanie	próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14

cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji.

- R czo

Wskaźnik mrozoodporności	R c   .

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ± 20C przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ± 20C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość

wytrzymałości na ściskanie	, Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych

dwóch wyników, z dokładnością 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I.

W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi wytrzymałościami na ściskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

| Lp. | Właściwość |  |  | Wymagania dla ruchu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KR1 – | KR3 – | KR5 – KR6 |
|  |  |  |  | KR2 | KR4 |  |
| 1.0 | Składniki |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cement |  |  |  | wg p. 2.2.4 |  |
| 1.2 | Kruszywo |  |  |  | wg tablicy 1 |  |
| 1.3 | Woda zarobowa |  |  |  | wg p. 2.2.5 |  |
| 1.4 | Dodatki |  |  |  | wg p. 2.2.6 |  |
| 2.0 | Mieszanka |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Uziarnienie: |  |  | Krzywe graniczne uziarnienia |  |  |
|  | - mieszanka 0/22,4 mm |  |  |  | wg rys. 2 |  |
|  | - mieszanka 0/31,5 mm |  |  |  | wg rys. 1 |  |
| 2.2 | Minimalna | zawartość |  |  | wg tablicy 3 |  |
|  | cementu |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Zawartość wody |  |  | wg projektu mieszanki |  |  |
| 2.4 | Wytrzymałość |  | na |  | klasa C 8/10 |  |
|  | ściskanie*) | (system | I) – |  |  |  |
|  | klasa wytrzymałości |  | Rc |  |  |  |
|  | wg tablicy 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Mrozoodporność |  |  | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 | ≥ 0,7 |

*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania przeciwspękaniowe (patrz p.5.7)

5.5. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża

Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte.

Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

5.6. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] część 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy równiarek. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inżyniera.

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

W podbudowie zaleca się wykonać wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia mieszanki, tak aby powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej należy stosować dylatowanie poprzeczne i podłużne.

5.7. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji według jednego z następujących sposobów:

- skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną,

- przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr,

- przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni,

- przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni,

- innymi środkami zaakceptowanymi przez Inspektora.

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

5.8. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, dokumentacją wiaty i wskazaniami Inspektora dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

–   odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,

– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,

  - roboty porządkujące otoczenie terenu robót,

  - usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST	D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania

robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.	Badania cech wytrzymałościowych

W czasie wykonywania robót należy wykonać oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 13286-41 [21] w ilości :

- 1 badanie dla każdej dziennej działki roboczej dla mieszanki pod opaskę i pod chodnik,

- 2 badania dla podbudowy pod wyspę.

6.3.2.Wymagania dotyczące cech geometrycznych

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 5.

|  | Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnie | Minimalna | Dopuszczalne odchyłki |  |
|  | nie badań i | częstotliwość badań i |  |  |
|  | pomiarów | pomiarów |  |  |
| 1 | Szerokość | w 5 punktach | +10 cm, -5 cm: różnice |  |
|  |  |  | od szerokości |  |
|  |  |  | projektowanej |  |
| 2 | Równość | w 5 punktach | wg [ 25] |  |
|  | poprzeczna |  |  |  |
| 3 | Spadki poprzeczne | w 5 punktach | ± 0,5% | dopuszczalna |
|  | *) |  | tolerancja | od |
|  |  |  | dokumentacji projektowej |  |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

- OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt

8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

- nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych,

- pielęgnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,

- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,

- roboty wykończeniowe,

- odwiezienie sprzętu.

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

- D-00.00.00   Wymagania ogólne

- D-01.00.00   Roboty przygotowawcze

3.	D-02.00.00	Roboty ziemne

- D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

10.2.	Normy

- PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu

- PN-EN 933-5   Badania geometrycznych właściwości kruszyw –

Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

- PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

- PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw

- PN-EN 13242  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

20.	PN-EN 13286-  Mieszanki  niezwiązane  i  związane  spoiwem

- hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora

21.	PN-EN 13286-  Mieszanki  niezwiązane  i  związane  spoiwem

- hydraulicznym – Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

22.	PN-EN 13286-  Mieszanki  niezwiązane  i  związane  spoiwem

  - hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym

- PN-EN 14227-  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym –

- Wymagania – Część 1: Mieszanki związane cementem

10.3.	Inne dokumenty

- Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

  - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

  - Załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.201